TARASAFE ULTRA H₂O - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

C, R 11

Farbton

blau, dunkelgrau, hellbeige, hellgrau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

39,00

Dicke Nutzschicht (mm)

1,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,40

Reflexionsgrad (%)

9,70 - 63,00

Resteindruck (mm)

0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

Gerflor_Farbcode

7325, 7413, 7720, 7732, 7746

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, zu 39 % aus recyceltem Material hergestellt

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

NCS Farbton

7502-B, 5502-B, 1500-N, 1005-Y20R, 3030-R90B