TARASTEP PRO - BLUE GREY & CLEAR

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710604041

HAN:

10332334

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 42

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Beton

Farbton

dunkelgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Rückenausrüstung

Schaumausrüstung

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

1,00

Gesamtdicke Belag (mm)

3,45

Gewicht (kg/m²)

3,01

Reflexionsgrad (%)

13,10

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

17,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

Gerflor_Farbcode

2334

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar

Oberflächenvergütung

Protecsol®

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,3 % nach 2 h

Renovierbar

ja

Lebenslang einpflegefrei

ja

NCS Farbton

6005-R80B