Hanno®-Folienband FA Easy Soft 75

HANNO

Eigenschaften

GTIN:

4027713019101

HAN:

1736500100075240

Werkstoff

Acrylat, Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Vlies

Breite (mm)

75,00

Stärke (mm)

0,50

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Verarbeitungstemperatur (°C)

-10,00 - 40,00

Dehnung Folie

md ca. 100 % / cd ca. 160 %

Eigenschaften

kein zusätzlicher Folienkleber benötigt, alle Klebeschichten mit längsgeteilter Folie überdeckt

Emissionen

EMICODE® EC1Plus

Freibewitterung/UV

3 Monate UV-Stabilität/Witterungsbeständigkeit

Fugendurchlasskoeffizient DIN EN 12114

an ≤ 0.1 (m³ / h m dPa)⅔

Kartons pro Palette

96

Norm Brandverhalten

EN 13501-1

Reißkraft Folie

md ca. 180 N/50mm / cd ca. 120 N/50mm

Rollen pro Karton

5

Schlagregensicherheit nach EN 1027

> 1050 Pa

Werkstoffe

PP-Vlies und PP-Folie, Acrylathaftkleber

Widerstand gegen Wasserdurchgang Folie

W1

Zulässige Gesamtverformung

Es ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen

Überputzbar

Ja

Überstreichbar

ja