Hannoband®-3E BASIC BG1 Dichtungsband

HANNO

Eigenschaften

Farbton

grau

Werkstoff

Acrylat, Polyurethan (PUR), Weichschaum

Brandverhalten

B1

Diffusionsverhalten

feuchteadaptiv

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Breite Fuge (mm)

4,00 - 30,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

80,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

10,00 - 47,00

Beanspruchungsgruppe DIN 18542

BG1/BGR

Bestellnummer

64/4–9, 64/10–20, 84/10–20, 84/4–9, 64/6–15, 64/15–30, 74/15–30, 56/15–30, 74/6–15, 84/15–30, 74/10–20, 56/4–9, 56/10–20, 74/4–9, 56/6–15, 84/6–15

Eigenschaften

mit Funktionsmembran

Emissionen

EMICODE® EC1Plus

Fensterbautiefe in mm

60, 70, 80, 90

Fugendurchlasskoeffizient DIN EN 12114

an ≤ 0.1 (m³ / h m dPa)⅔

Fugenschalldämmmaß RS,W

59 dB

Kartons pro Palette

36, 48

Lieferform

vorkomprimiert

Norm Brandverhalten

DIN 4102-1

Rollen pro Karton

3, 4, 5

Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen

erfüllt

Werkstoffe

Polyurethanweichschaum, Acrylat-Dispersionsimprägnierung