Dachboden OSB12 35-100 SK 1000x500x212mm

HIRSCH Porozell

Eigenschaften

GTIN:

4003974415944

HAN:

505515

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DEO

Ausführung

Platte

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

509,00

Länge (mm)

1.009,00

Stärke (mm)

212,00

Brandverhalten

E

Druckbelastbarkeitsstufe

dm - mittlere Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

stumpf

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

OSB3-Verlegeplatte

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Druckfestigkeit (N/mm²)

100,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

5,85

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

30,00 - 70,00

Dicke Kaschierung

OSB3-Verlegeplatte 12 mm

Breiten- und Längentoleranz

± 0,6 % oder ± 3 mm (Der größere numerische Wert ist maßgebend.)

Dickentoleranz

± 2 mm

Plattenebenheit

± 10 mm/m

Rechtwinkligkeit

± 5 mm/m