HIRSCH Porozell Dachbodenelement OSB 12 mm - EPS 035 DEO dm

HIRSCH Porozell

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DEO

Ausführung

Platte

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

509,00

Länge (mm)

1.009,00

Stärke (mm)

72,00 - 252,00

Brandverhalten

E

Druckbelastbarkeitsstufe

dm - mittlere Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

stumpf

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

OSB3-Verlegeplatte

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Druckfestigkeit (N/mm²)

100,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

1,75 - 7,05

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

30,00 - 70,00

Dicke Kaschierung

OSB3-Verlegeplatte 12 mm

Breiten- und Längentoleranz

± 0,6 % oder ± 3 mm (Der größere numerische Wert ist maßgebend.)

Dickentoleranz

± 2 mm

Plattenebenheit

± 10 mm/m

Rechtwinkligkeit

± 5 mm/m