HIRSCH Porozell ThermoDrain Bautenschutzplatte SD 28/20

HIRSCH Porozell

Eigenschaften

GTIN:

4003974416842

HAN:

505622

Ausführung

Platte

Farbton

weiß

Oberfläche

geprägt, profiliert

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.250,00

Stärke (mm)

20,00

Brandverhalten

E

Kantenausführung

stumpf

Kaschierung

einseitig

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Vlies

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,15

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

30,00 - 70,00

Breiten- und Längentoleranz

± 0,6 % oder ± 3 mm (Der größere numerische Wert ist maßgebend.)

Dickentoleranz

± 2 mm

Plattenebenheit

± 10 mm/m

Rechtwinkligkeit

± 5 mm/m