HIRSCH Thermozell Fertigmischung eco 250 speed

HIRSCH Porozell

Eigenschaften

GTIN:

4003974399916

HAN:

503813

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Zement

Bindemittel Dämmstoff

hydraulisch gebunden

Brandverhalten

E

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,10

Dicke  Schüttung (mm)

30,00 - 500,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08