WDV34 NF 988x488x160mm

HIRSCH Porozell

Eigenschaften

GTIN:

4003974364600

HAN:

500287

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WDV

Ausführung

Platte

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

160,00

Brandverhalten

E

Kantenausführung

Nut und Feder

Kaschierung

unkaschiert

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

4,80

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

20,00 - 40,00

Breiten- und Längentoleranz

± 2 mm

Dickentoleranz

± 1 mm

Plattenebenheit

± 3 mm/m

Rechtwinkligkeit

± 2 mm/m

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

≥ 100 kPa

Rohdichte

14 - 20 kg/m³