Rhenofol CV 1,20 mm hellgrau 20 x 1,50 m

Holcim

Eigenschaften



HAN:

1283090

Dichtheit

wasserdicht

Farbton

hellgrau

Produkt

Dachbahnen

Werkstoff

Polyester, Polyvinylchlorid (PVC-P), Vlies

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

20.000,00

Stärke (mm)

1,20

Bahnentyp

Dichtungsbahnen

Befestigung

mechanisch

Brandverhalten

E

Gewicht (kg/m²)

1,47

Zugfestigkeit (N/mm²)

10,00