Berliner Biber Traufplatte

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Traufplatte

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, geflammt, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00 - 180,00

Länge (mm)

260,00

Schnittform

Segmentschnitt

Gewicht (kg)

1,30 - 1,40

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Deckbreite (cm)

15.5, 18

Decklänge (cm)

22.5

Verpackung in Stück pro Palette

216

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

12