BIBER 15,5 TRAUFPLATTEN 14 MM DUNKELBRAUN, SEGMENTSCHNITT

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044828801

HAN:

71171725

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Traufplatte

Farbton

dunkelbraun

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00

Länge (mm)

260,00

Schnittform

Segmentschnitt

Gewicht (kg)

1,30

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Deckbreite (cm)

15.5

Decklänge (cm)

22.5

Verpackung in Stück pro Palette

216