Biberschwanzziegel Endscheibe

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Endscheibe

Farbton

anthrazit, braun, dunkelbraun, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

150,00 - 240,00

Länge (mm)

105,00 - 170,00

Firstempfehlung

Zylindrisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30