Biberschwanzziegel Entlüfter mit Gaube

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00 - 180,00

Länge (mm)

380,00 - 400,00

Schnittform

Geradschnitt, Segmentschnitt

Gewicht (kg)

2,50 - 2,60

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1, 2

Deckbreite (cm)

15.5, 17, 18

Decklänge (cm)

33.5, 34, 35.5

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

10

Verpackung in Stück pro Palette

64