Biberschwanzziegel Firstziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Firstanfänger, Firstender, Firstpfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, geflammt, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00 - 240,00

Länge (mm)

255,00 - 460,00

Gewicht (kg)

1,30 - 4,40

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1, 4, 25, 30

Decklänge (cm)

18, 20, 23.5, 28, 33.5, 35, 40

Verpackung in Stück pro Palette

60, 96, 100, 112

Bedarf Stück pro lfm

2.5, 3, 5

Firstempfehlung

Konisch