Biberschwanzziegel Ortgang

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Ortgangpfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Format

1 1/2 Ziegel, Halber Ziegel

Oberfläche

engobiert, geflammt, glasiert, glatt, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

105,00 - 200,00

Länge (mm)

370,00 - 425,00

Ausrichtung

links, rechts

Schnittform

Geradschnitt, Rundschnitt

Gewicht (kg)

2,00 - 3,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

2

Deckbreite (cm)

5, 7.5, 9, 14

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

96, 128, 144

Bedarf Stück pro lfm

3, 6

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

5, 10