Biberschwanzziegel Pultdachziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Pultdachpfanne

Farbton

braun, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

160,00 - 305,00

Schnittform

Rundschnitt

Gewicht (kg)

1,40 - 2,10

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

12.5