DOPPELKREMPER Z2 NACHTGRAU GEDÄMPFT

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

013471

Art Dachziegel

Doppelmuldenfalzziegel

Art Formziegel

Doppelwulst

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

gedämpft

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

250,00

Länge (mm)

423,00

Gewicht (kg)

3,90

Verpackung Teilgebindeeinheit

Schlauch

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

28

Deckbreite (cm)

16

Decklänge (cm)

34.5 - 35.5

Verpackung in Stück pro Palette

96

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,8