Flachdachziegel J13v Thermenabgasdurchgangspfanne

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

263,00 - 270,00

Länge (mm)

435,00 - 445,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Deckbreite (cm)

20.9, 21.3

Decklänge (cm)

31.8 - 34.8, 32.6 - 35.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

100, 125, 140