LÜFTER H1/H2 FRIESISCH-BUNT SALZBRAND

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

013571

Art Dachziegel

Hohlfalzziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

bunt, rot

Oberfläche

Salzbrand

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

240,00

Länge (mm)

400,00

Gewicht (kg)

3,70

Verpackung Teilgebindeeinheit

Palette

Regeldachneigung in °

≥ 35

Deckbreite (cm)

20.5

Decklänge (cm)

30.0 - 32.0

Bedarf Stück pro lfm

85

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

14

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

70