MARKO WRASENLÜFTER DN 150 BELLA CASA mit Kondenswasserauslauf

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044826579

HAN:

75802617

Art Dachziegel

Romanischer Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

7,00

Nennweite DN

150,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

20.1

Decklänge (cm)

34.1