STYLIST ORTGANG LINKS COTTAGE (Schnurmaß 113 mm!!)

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044819472

HAN:

71110817

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Ortgangpfanne

Farbton

rot

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

270,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

4,20

Firstempfehlung

First Stylist, First Tegula

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

18

Deckbreite (cm)

23.1

Decklänge (cm)

33.6 - 35.6

Verpackung in Stück pro Palette

72

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,8

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45