STYLIST WRASENLÜFTER DN 150 NATURROT mit Kondenswasserauslauf

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044826586

HAN:

76002601

Art Dachziegel

Glattziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

natur, rot

Oberfläche

naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

270,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

7,80

Nennweite DN

150,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

23.1

Decklänge (cm)

33.6 - 35.6