W4v ENTLÜFTER ROTBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044822236

HAN:

71410305

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, rot

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

260,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

3,40

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

32

Deckbreite (cm)

20

Decklänge (cm)

33.3 - 34.8

Verpackung in Stück pro Palette

128

Bedarf Stück pro lfm

4.6

Verschiebebereich

1.5 cm

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

20

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

92.1