W4v Firstanfänger

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Formziegel

Firstanfänger, Firstender

Farbton

anthrazit, braun, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot

Oberfläche

naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

240,00 - 280,00

Länge (mm)

450,00 - 540,00

Gewicht (kg)

3,80 - 5,10

Firstempfehlung

Zylindrisch, Konisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Decklänge (cm)

33.5, 34, 44