W4v Flachdachpfanne Ortgangziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Ortgangpfanne

Farbton

braun, kupfer, natur, rot

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

261,00 - 300,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

4,35 - 4,75

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

28

Deckbreite (cm)

16.4, 18.1

Decklänge (cm)

33.3 - 34.8

Verpackung in Stück pro Palette

56

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,8

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45