W6v Flachdachpfanne Flächenlüfterziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

anthrazit, braun, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

275,00

Länge (mm)

440,00

Gewicht (kg)

3,70 - 3,80

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

32

Deckbreite (cm)

21.7

Decklänge (cm)

33.3 - 36.2

Verpackung in Stück pro Palette

112

Bedarf Stück pro lfm

4.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

20

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

92.1