W6v Flachdachpfanne Mansardziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Knickpfanne, Mansardpfanne

Farbton

anthrazit, braun, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Gewicht (kg)

3,80

Verpackung Teilgebindeeinheit

Palette

Regeldachneigung in °

≥ 22