W6v ORTGANG LINKS SAMTSCHWARZ

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

GTIN:

4250044831467

HAN:

71510828

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Ortgangpfanne

Farbton

schwarz

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

310,00

Länge (mm)

440,00

Gewicht (kg)

5,10

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

14

Deckbreite (cm)

17.5

Decklänge (cm)

33.3 - 36.2

Verpackung in Stück pro Palette

56

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,9

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45