Hardie® Architectural Panel 11 mm Gebürsteter Beton Custom Colour - Individuelle Farbe 18 St.

James Hardie Europe

Eigenschaften

GTIN:

4007548032971

HAN:

5000042

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, gebürstet

Werkstoff

Faserzement

Breite (mm)

1.220,00

Länge (mm)

3.048,00

Stärke (mm)

11,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,23

Farbtonbezeichnung Hersteller

Individuelle Farbe