KANN Einkehrmaterial

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Gesteinsart

Basalt

Werkstoff

Gestein

Gewicht (kg)

25,00

Korngröße (mm)

0,02 - 5,00

mittlere Schüttdichte (kg/m³)

1.360,00 - 1.460,00