KANN Farini Bodenplatte

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

anthrazit, beige, grau

Oberfläche

strukturiert, versiegelt

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

600,00 - 800,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl