KANN Germania antik® Pflasterstein

KANN  Baustoffwerke

Eigenschaften

Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, beige, grau, rot

Oberfläche

gealtert

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00 - 280,00

Dicke (mm)

80,00 - 100,00

Länge (mm)

140,00 - 280,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Gewicht (kg/m²)

180,00 - 225,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI(K)

Maße

14x14, 21x14, 28x28 cm

Systemfamilie

Germania antik®