KANN MultiTec Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Quadratstein, Rechteckstein

Ausführung Pflaster

Großpflaster

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, grau, rot, weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

80,00 - 800,00

Dicke (mm)

80,00 - 140,00

Länge (mm)

100,00 - 800,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

180,00 - 315,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU

Systemfamilie

MultiTec