KANN Stratos® Aqua Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Quadratstein

Ausführung Pflaster

Ökopflaster (wasserdurchlässig)

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

dunkelgrau, hellgrau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

400,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

180,00

Erfüllt Richtlinie

Erfüllt EN 1339 DIKPU

Eigenschaften

KANNtec10-Verschiebeschutz

Systemfamilie

Stratos®

Versickerung

Sickerfuge: 5 mm, Sickerfugenanteil: ca. 3,5%, Ǝ Versickerungsleistung: 1.800 l/(s ∙ ha) (Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor)