KANN Via Leano® Bodenplatte

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

beige, dunkelgrau, grau, hellgrau

Oberfläche

gealtert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

331,00 - 530,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

7.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1339 D I K P U

Systemfamilie

Via Leano®, Vermont®