KANN Vios® Bodenplatte

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Farbton

anthrazit, beige, grau

Oberfläche

feingestrahlt, hydrophobiert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

400,00 - 1.000,00

Länge (mm)

800,00 - 1.000,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

3.000,00 - 11.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl

Systemfamilie

Vios®, MultiBlock, MultiPoller