KANN Vios® RX40 Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Rechteckstein

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

feingestrahlt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

400,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

180,00

Erfüllt Richtlinie

DIN EN 1339 DIKPU4

Eigenschaften

KANNtec10-Verschiebeschutz, hergestellt aus mindestens 40% Recyclingmaterial

Systemfamilie

Vios®, MultiBlock, MultiPoller