Vanity-Platte 60/60/5,5 anthrazit satiniert

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991703012

HAN:

471331

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Farbton

anthrazit

Oberfläche

satiniert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

600,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

7.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1339 DIKPU

Systemfamilie

Vanity®