Vios-Randstein 8/25/100 anthrazit feingestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991883653

HAN:

249122

Farbton

anthrazit

Oberfläche

feingestrahlt, glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

80,00

Höhe (mm)

250,00

Länge (mm)

1.000,00

Kantenausführung

gefast

Erfüllt Richtlinie

EN 1340 D I T, DIN 483 (2005-10)