Lehmstein (LS) - tragend - DIN 18945 -p3 - II - 2,2 -S(248x175x123) - A1

Kimm

Eigenschaften

HAN:

A038G360

Druckfestigkeitsklasse

3

Format

3 DF

Produkt

Planstein

Tragverhalten

tragend

Werkstoff

Lehm

Breite (mm)

175,00

Höhe (mm)

123,00

Länge (mm)

248,00

Brandverhalten

A1

Gewicht (kg)

11,40

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,20

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

1,30