Brio 18 600 x 1200 mm Element 18 mm

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003982192349

HAN:

00082667

Werkstoff

Gipsfaser

Breite (mm)

600,00

Höhe (mm)

18,00

Länge (mm)

1.200,00

Brandverhalten

A1

Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102)

F 30

Wärmedurchlasswiderstand (m²K/W)

0,05 - < 0,10 | 0,10 - < 0,30 | 0,50 - < 0,70