Knauf Addi, Strukturputz

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Putze

Dekorputz, Oberputz

Bindemittelbasis

Kunstharz

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Diffusionsfähigkeit

diffusionsfähig

Oberflächenstruktur Putz

Rillenputz-Struktur

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Korngröße (mm)

1,50 - 3,00