Knauf "Der Vorspritzer"

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950041228

HAN:

00062690

Anwendung Mörtel

Ausgleichsmörtel, Spritzbewurfmörtel

Bindemittelbasis

Zement

Farbton

grau

Klassifizierung nach DIN / EN

A gem. DIN EN 13279, CS IV gem. DIN EN 998, P III gem. DIN 18550

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

4,00