Knauf Flotto Füll, Unterputz

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950015281

HAN:

00021771

Anwendung Mörtel

Vergussmörtel

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

grau

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50