Knauf MP 75 F

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Putze

Gips, Putzgips

Bindemittelbasis

Gipskalk

Klassifizierung nach DIN / EN

P IV gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Filzputz

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,00