Knauf MP 75 G/F

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Putze

Putzgips

Bindemittelbasis

Gipskalk

Klassifizierung nach DIN / EN

P IV gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Filzputz, Glattputz

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,00