Knauf Rotkalk Filzscheibe

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950089572

HAN:

00244931

Anwendung Putze

Oberputz

Bindemittelbasis

Kalk

Farbton

beige, braun, grau

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS I gem. DIN EN 998, MG I gem. DIN 1053, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Glattputz

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Korngröße (mm)

0,60