MP 75 F 30 kg-Sack (42)

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003982085122

HAN:

00009056

Anwendung Putze

Gips

Bindemittelbasis

Gipskalk

Klassifizierung nach DIN / EN

P IV gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Filzputz

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,00