SM700 Pro 1,0 mm weiß 25 kg Klebe-,Armier-, Renoviermörtel

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950085734

HAN:

00164930

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel

Anwendung Putze

Armierungsputz, Dünnlagenputz

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

weiß

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Glattputz

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50